**Прайс-лист на декоративные элементы от 01.03.2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **п/п** | **Артикул** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Размероднойплитки мм** | **Кол-во плиток в 1 м2** | **Цена (руб)** |
|  | Серая | Цветная |
| 1 | Т/60.1 | Элемент ступени | шт | 300\*300\*30 | - | 50 | 65 |
| 2 | Т/60.2 | Плитка для мощения площадки на лестничном марше | шт | 300\*300\*30 | - | 45 | 52 |
| 3 | Т/60.3 | Угол ступени | шт | 300\*300\*30 | - | 50 | 65 |
| 4 | Т/60.4 | Подступёнок | шт | 300\*150\*30 | - | 35 | 40 |
| 5 | Т/78 | Элемент ступени | шт | 290\*250\*25 | - | 45 | 60 |
| 6 | Т/79 | Крышка столба средняя | шт | 490\*490\*130 | - | 400 | 480 |
| 7 | Т/80 | Крышка столба малая | шт | 380\*380\*110 | - | 370 | 430 |
| 8 | T/82 | Накладка забора двускатная | шт | 380\*200\*70 | - | 160 | 230 |

**Сырьевые компоненты**

Цемент: М 500 Д-0 Поставщик — ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»;

Заполнители: гранитный щебень фракции 3-10 мм, крупномодульный песок;

Модифицирующие добавки: Биопан;

Пигменты:Bayferrox (Германия).

***Технические характеристики изделий***

***(соответствуют ГОСТу 17608-91)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Прочность бетона плит на сжатие (класс прочности бетона на сжатие)** | **В25** |
| **Класс бетона плит по прочности на растяжение при изгибе** | **Ввtв 3,6** |
| **Марка бетона по морозостойкости (замораживание при -200 С и оттаивание в воде при +200 С)** | **F 200** |
| **Водопоглощение бетона плит** | **Менее 5%** |
| **Истираемость бетона** | **Менее 0,5 г/см3** |
| **Отклонение геометрических параметров** |  **+ / - 4 мм** |

Режим работы офиса:понедельник – пятница 9.00 - 17.30, суббота 10.00 – 14.00. (время работы в субботу уточняйте по телефону).

Если Вы не можете подъехать к нам в рабочее время, мы встретимся с вами в любое удобное для вас время, заранее согласовав это по телефону.