**Прайс-лист на плиты тротуарные вибропрессованные от 14.05.2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Артикул** | **Размер одной плитки, мм.** | **Кол-во плиток в****1 м2** | **Кол-во м2 на поддоне**  | **Вес поддона, кг** | **Цвет** | **Цена** **(руб.)** |
|  | П/100.5 |  200\*100\*50 |  50 |  12 |  1200 |  Серый Красный Черный Коричневый Желтый | 6007207507701000 |
|  Кирпич   Кирпич | П/100.6 | 200\*100\*60 |  50 |  10 |  1300 |  Серый Красный Черный Коричневый Желтый | 6507808408801200 |
| П/100.7 |  200\*100\*70 |  50 |  10 |  1500 |  Серый Красный Черный Коричневый Желтый | 8009209709801320 |

**Сырьевые компоненты:**

Цемент: М 500 Д-0 Поставщик — ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»;

Заполнители: крупномодульный песок;

Модифицирующие добавки: Ригоформ Базис.

Пигмент: Bayferrox (Германия)

***Технические характеристики изделий***

***(соответствуют ГОСТу 6665-91 «Плиты бетонные тротуарные»)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Прочность бетона плит на сжатие (класс прочности бетона на сжатие)** | **В25** |
| **Класс бетона плит по прочности на растяжение при изгибе** |  **Ввtв 3,6** |
| **Марка бетона по морозостойкости (замораживание при -200 С и оттаивание в воде при +200 С)** | **F 200** |
| **Водопоглощение бетона плит** | **Менее 5%** |
| **Истираемость бетона** | **Менее 0,5 г/см3** |

 **Поставка осуществляется в упаковке на поддонах. Оказываем услуги по доставке продукции, стоимость услуги рассчитывается индивидуально. Стоимость поддонов в цену продукции не включена, залоговая стоимость поддона - 300 рублей.**

Режим работы офиса: понедельник – пятница 9.00 - 17.30, суббота 10.00 – 14.00. (время работы в субботу уточняйте по телефону).

Если Вы не можете подъехать к нам в рабочее время, мы встретимся с вами в любое удобное для вас время, заранее согласовав это по телефону.