**Прайс-лист на плиты тротуарные вибропрессованные от 14.05.2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Артикул** | **Размер одной плитки, мм.** | **Кол-во плиток в**  **1 м2** | **Кол-во м2 на поддоне** | **Вес поддона, кг** | **Цвет** | **Цена**  **(руб.)** |
|  | П/100.5 | 200\*100\*50 | 50 | 12 | 1200 | Серый  Красный  Черный  Коричневый  Желтый | 600  720  750  770  1000 |
| Кирпич    Кирпич | П/100.6 | 200\*100\*60 | 50 | 10 | 1300 | Серый  Красный  Черный  Коричневый  Желтый | 650  780  840  880  1200 |
| П/100.7 | 200\*100\*70 | 50 | 10 | 1500 | Серый  Красный  Черный  Коричневый  Желтый | 800  920  970  980  1320 |

**Сырьевые компоненты:**

Цемент: М 500 Д-0 Поставщик — ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»;

Заполнители: крупномодульный песок;

Модифицирующие добавки: Ригоформ Базис.

Пигмент: Bayferrox (Германия)

***Технические характеристики изделий***

***(соответствуют ГОСТу 6665-91 «Плиты бетонные тротуарные»)***

|  |  |
| --- | --- |
| **Прочность бетона плит на сжатие (класс прочности бетона на сжатие)** | **В25** |
| **Класс бетона плит по прочности на растяжение при изгибе** | **Ввtв 3,6** |
| **Марка бетона по морозостойкости (замораживание при -200 С и оттаивание в воде при +200 С)** | **F 200** |
| **Водопоглощение бетона плит** | **Менее 5%** |
| **Истираемость бетона** | **Менее 0,5 г/см3** |

**Поставка осуществляется в упаковке на поддонах. Оказываем услуги по доставке продукции, стоимость услуги рассчитывается индивидуально. Стоимость поддонов в цену продукции не включена, залоговая стоимость поддона - 300 рублей.**

Режим работы офиса: понедельник – пятница 9.00 - 17.30, суббота 10.00 – 14.00. (время работы в субботу уточняйте по телефону).

Если Вы не можете подъехать к нам в рабочее время, мы встретимся с вами в любое удобное для вас время, заранее согласовав это по телефону.