**Прайс-лист на вибролитьевые бордюры от 01.04.2024 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **п/п** | **Артикул** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Размер бордюра, мм** | **Цена (руб)** |
|  | Серый | Цветной |
| 1 | Т/58 | Бордюр «Мостовой» | шт | 600\*200\*50 | 220 | 250 |
| 2 | Т/56 | Бордюр тротуарный | шт | 600\*200\*40 | 220 | 250 |
| 3 | Т/50 | Бордюр 3х секционный | шт | 475\*110\*95 | 210 | 240 |
| 4 | Т/51 | Бордюр 2х секционный | шт | 410\*110\*95 | 200 | 230 |
| 5 | Т/56.1 | Бордюр узкий | шт | 600\*70\*35 | 170 | 200 |
| 6 | Т/57 | Бордюр декоративный | шт | 490\*65\*120 | 200 | 230 |

**Сырьевые компоненты**

Цемент: М 500 Д-0 Поставщик — ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»;

Заполнители: гранитный щебень фракции 3-10 мм, гранитный ПЩС, крупномодульный песок;

Модифицирующие добавки: концерна BASF (Германия);

Пигменты: Bayferrox (Германия).

**Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Характеристика** | **ГОСТ 17608-2017** | **Показатели нашей продукции** |
| **Класс бетона плит по прочности на сжатие, не менее** | В25 | В45 |
| **Класс бетона плит по прочности на растяжение при изгибе, не менее** | Ввtв 3,6. | Ввtв 4,0. |
| **Марка бетона плит по морозостойкости (замораживание при -200 С и оттаивание в воде при +200 С)** | F200 | F200 |
| **Водопоглощение бетона плит по массе, не более** | 6 % | 3,8 % |
| **Марка по истираемости, не более** | G20,8 г/см | G10,7 г/см |
| **Отклонение геометрических параметров**  | + / - 4 мм | + / - 4 мм |

**Поставка осуществляется в упаковке на поддонах. Оказываем услуги по доставке продукции, стоимость услуги рассчитывается индивидуально. Стоимость поддонов в цену продукции не включена, залоговая стоимость поддона - 600 рублей.**